**ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ**

По ТУ BY 700069297.001- 2005 изготавливаются детали формовые полиуретановые: амортизаторы, уплотнители, грязесъемники и другие, предназначенные для эксплуатации в условиях сильного износа, многократного изгиба, ударных нагрузок. Детали работоспособны в интервале температур от минус 500С до плюс 800С в маслах, различных топливах, растворителях, за исключением концентрированных растворов кислот и щелочей, горячей воды и водных растворов неорганических веществ.